Суть испытания: На лицевую поверхность плитки наносят различные пятнообразователи, выдерживают их определенное время, а затем очищают разными способами, чтобы определить класс стойкости .

Какие пятнообразователи используют:

- Следообразующие – пасты на основе окиси хрома (зеленый) или окиси железа (красный) .

- Химические/окислители – раствор йода, метиленовый синий или марганцовка .

- Пленкообразующие – обычное подсолнечное масло .

Порядок проведения:
На поверхность плитки наносят по 3-5 капель каждого пятнообразователя, накрывают их часовым стеклом и оставляют на 24 часа .

Очистка:
После выдержки пятна пытаются удалить последовательно четырьмя способами – от самого легкого до самого сложного:

- Способ А: горячая проточная вода.

- Способ Б: слабое моющее средство (pH 6,5–7,5) и мягкая губка.

- Способ В: механическая очистка с сильным абразивным средством (pH 9–10) и жесткой щеткой.

- Способ Г: замачивание в специальном растворителе (кислота, щелочь или ацетон) на 24 часа.

Оценка результата:
После каждой очистки образец просушивают и осматривают визуально с расстояния 25-30 см. На основании того, на каком этапе пятно исчезло, присваивается класс :

- Класс 5 (максимальный) – пятно удаляется уже горячей водой (способ А).

- Класс 4 – требуется слабый очиститель (способ Б).

- Класс 3 – нужна механическая чистка с абразивом (способ В).

- Класс 2 – помогает только химический растворитель (способ Г).

- Класс 1 – пятно не удаляется ни одним способом.

Результат испытаний подтверждён протоколом – 5 класс устойчивости к образованию пятен - загрязнения удаляются обычной водой.

Скачать протокол испытаний: https://piastrella-gres.ru/upload/iblock/d04/8uufziyd8a253eu0n2oa5cdxnktpp31q.pdf